Qualification Results Summary Table

| Test | Conditions | Sample Size | Results |
| --- | --- | --- | --- |
| High Temperature Operating Life* | JEDEC JESD22-A108 | 6 x 77 | Pass |
| Highly Accelerated Stress Test (HAST)* | JEDEC JESD22-A110 | 6 x 77 | Pass |
| Temperature Cycle* | JEDEC JESD22-A104 | 6 x 77 | Pass |
| Autoclave* | JEDEC JESD22-A102 | 6 x 77 | Pass |
| High Temperature Storage | JEDEC JESD22-A103 | 6 x 77 | Pass |